D-06.02.01b

PRZEPUST Z RUR POLIPROPYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem przepustu

z rur polietylenowych spiralnie karbowanych na przedmiotowym zadaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach..

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego z polipropylenu wysokiej gęstości z rur spiralnie karbowanych, budowanego pod koroną drogi i pod zjazdami.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod drogą  – przepust (zwykle rurowy) pod koroną drogi.

1.4.4. Polipropylen PP – Niskociśnieniowa polimeryzacja propylenu otrzymywanego z ropy naftowej.

1.4.5. Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu PP  którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury.

1.4.6. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu

przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu

dwóch odcinków rur.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobata techniczna IBDiM

2.2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są:

– rury polipropylenowe PP spiralnie karbowane  o SN 8 oraz ew. elementy łączące rury, jak

złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej,

– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja

projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom

PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm,

– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja

projektowa za pomocą murków czołowych betonowych.

2.2.3. Składowanie materiałów

Rury polipropylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie

uległy mechanicznemu uszkodzeniu.

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie

rury na karbach na całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości

max. 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi

względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub metalowymi

zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował

zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres

składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat.

Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i SST

wymienionych w punkcie 2.2.2.

3. SPRZET

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać

się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.:

– koparka podsięberna o pojemnosci łyżki 0,4 m3,

– ubijakiem spalinowym, płyta wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,

– sprzetem transportowym,

– sprzetem do rozładunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wózkami widłowymi

(rozładunek może też byc wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracac uwage, żeby nie uszkodzic karbów, np. przez zbyt energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże.

Sprzet powinien odpowiadać wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,

ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien byc zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozic dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury należy ułożyc równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyc przed możliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Nie należy dopuscic, aby wiecej niż 1 m rury wystawał poza obrys srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien byc zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku braku wystarczajacych danych można korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załacznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopów, np. pod ławe,

3. wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki),

4. ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych połaczenia

kolejnych dwóch rur złączka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu płytami Eco meba i kostką brukową wg rysunku nr 16 „Przekroje normalne – szczegół zjazdu”

7. roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora:

− ustalic lokalizacje robót,

− przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegółowego wytyczenia

robót oraz ustalenia danych wysokosciowych,

− usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzen itd.,

− ew. odwodnic teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem.

Zaleca sie korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robót przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów pod ławe i ewentualne inne elementy robót powinno być zgodne z dokumentacja projektowa. Dobór sprzetu i metody wykonania należy dostosowac do rodzajów gruntu, objetosci robót i odległosci transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w OST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno byc wyrównane z dokładnoscia co najmniej ± 2 cm.

Wykop należy wykonac w takim okresie, aby po jego zakonczeniu można było przystapic do wykonywania przepustu.

5.5. Ława pod przepustem

Rury przepustu powinny być układane na zageszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej, z gruntu stabilizowanego cementem.

Podsypke należy zagescic do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubosci

równej wysokosci karbu powinna byc luzna, aby karby rury mogły swobodnie sie w niej zagłebic.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynosza:

– dla wymiarów w planie ± 5 cm,

– dla rzednych wierzchu ławy ± 2 cm.

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie

Ułożenia rury na ławie należy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie układac rure w jednym odcinku, jesli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długosci, wynikajaca z asortymentu produkcji i możliwosci transportowych.

W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub wiekszej liczby rur powinien miec

połaczenia złaczkami poszczególnych odcinków rur.

Łaczenie dwóch odcinków rur polega na:

– ułożeniu na ławie złaczki,

– położeniu na złaczce dwóch sasiednich konców rur,

– zamknieciu złaczki,

– założeniu w złaczce pasków lub srub zaciskowych i zaciagniecie ich.

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połaczeniu odcinków rur poza ława, należy sprawdzic skutecznosc połaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ułożeniu należy ustabilizowac w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonac tego podsypka  wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonac przed montażem przepustu lub też na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad górna krawedz przepustu zaleca sie wykonac mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgoda Inżyniera, do zasypki można użyc piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna byc wykonywana:

– równomiernie i równoczesnie z obu stron przepustu,

– warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika

zageszczenia o 0,98,

– ze zwróceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, układanego bezposrednio na rurze,

nie przekraczała wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczególnie starannie należy wykonac podsypke wspierajaca przepust, umieszczona nad ława. Materiał na podsypke wspierajaca powinien odpowiadac wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy

.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadac dokumentacji projektowej. Rys nr 16 „ Przekroje normalne- szczegół zjazdu”. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy bezpośrednio przy przepuście .

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robót wykonczeniowych należą prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejacych warunków terenowych, takie jak:

− odtworzenie przeszkód czasowo usunietych, np. parkanów, ogrodzen nawierzchni, chodników,  kraweżników itp.,

− niezbedne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewów,

− roboty porzadkujace otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót

Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robót

Przed przystapieniem do robót Wykonawca powinien:

– uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

– ew. wykonac własne badania własciwosci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okreslone w pkcie 2,

– sprawdzic cechy zewnetrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

– wykonanie wykopu,

– wykonanie ławy fundamentowej.

Odbiór tych robót powinien byc zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatnosci podano w SST D-00.00.00

„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– oznakowanie robót,

– przygotowanie podłoża,

– dostarczenie materiałów i sprzetu,

– wykonanie przepustu z wykopem, ława, ułożeniem rur, zasypka, umocnieniem wlotu i wylotu

według wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

– przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

– odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót okreslonych niniejsza SST obejmuje:

− roboty tymczasowe, które sa potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie sa

przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

− prace towarzyszace, które sa niezbedne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogólne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka