D – 04.02.01  WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót

związanych z wykonaniem warstwy odsączającej  na zadaniu:

„Przebudowa drogi gminnej  Nr  1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m ”.

1.2. Zakres stosowania SST.

# SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu warstwy odsączającej i obejmują:

Wykonanie poszerzeń drogi

1.4. Określenia podstawowe.

# Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi obowiązującymi

polskimi normami i definicjami podanymi w  SST D-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

## Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i robót oraz za ich

## zgodność z dokumentacją projektową, SST  i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Materiały oraz źródła ich poboru powinny być zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru

wyniki badań laboratoryjnych proponowanych materiałów oraz reprezentatywne próbki tych

materiałów pobrane w obecności  Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych

przez Inwestora.

2.2. Rodzaje materiałów.

Materiałami przy wykonywaniu warstw odsączających są:

- piaski

- żwir i mieszanka

- geowłókniny

2.3.  Wymagania dla kruszywa.

# Kruszywa do wykonana warstwy odsączającej powinny spełniać  następujące

warunki:

a/ szczelności,  określony zależnością:

D15  ≤ 5

d85

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy odsączającej.

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoża.

### Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej

b/ zagęszczalności, określony zależnością:

U = d60  ≥ 5

d10

gdzie: U    - wskaźnik różnoziarnistości

d60     - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę

odsączającą.

d10    - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę

odsączającą.

Wyjątkowo, za zgodą Zamawiającego, do wykonywania warstwy odsączającej mogą być

stosowane  materiały o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej U = 3,5, jednak

zapewniające możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is warstwy co najmniej

równego 1,00 wg normalnej próby Proctora [PN-88/B-04481 i badanego wg normy

PN-77/8931-12].

### Piasek stosowany do wykonywania  warstw odsączających powinien spełniać wymagania

normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających powinny spełniać

wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.

2.4. Wymagania dla geowłókniny.

Geowłókniny przewidziane do użycia na warstwę odsączającą powinny posiadać Aprobatę

Techniczną wydaną przez IBDiM.

2.5. Składowanie materiałów.

2.5.1. Składowanie kruszywa.

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składo-

wania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być

równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Składowanie geowłókniny.

Geowłókniny przeznaczone na warstwę odsączającą należy przechowywać w

opakowaniach wg pkt. 4.3. w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

2.6. Woda.

# Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, nie może wydzielać

zapachu gnilnego ani nie posiadać zawiesiny.

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.7. Źródła materiałów.

# Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych

określone w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne próbki materiałów.

Źródła materiałów wymagają akceptacji  Inspektora Nadzoru.

Tablica 1.

Wymagania dla piasku na warstwę odsączającą.

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | G a t u n k i |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 1. | Zawartość ziarn < 0,075 mm, % nie więcej niż | 1 | 5 |
| 2. | Wskaźnik piaskowy nie mniej niż | 75 | 65 |
| 3. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % nie więcej niż | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych | barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
| 5. | Wskaźnik wodoprzepuszczalności, m/dobę , nie mniejszy niż | 8,0 | 8,0 |

Tablica 2.

Wymagania dla żwiru i mieszanki na warstwę odsączającą

| Lp. | C e c h y | Nie więcej niż, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa I | klasa II |
| 1 | Ścieralność w bębnie Los Angeles - całkowita - wskaźnik jednorodności ścierania | 25 25 | 35 30 |
| 2 | Nasiąkliwość | 1 | 2,5 |
| 3 | Mrozoodporność | 2,5 | 5 |
| 4 | Zawartość ziarn nieforemnych | 15 | 25 |
| 5 | Zawartość ziarn słabych i zwietrzałych | 7 | 10 |
| 6 | Zawartość zanieczyszczeń obcych | 0,1 | 0,2 |
| 7 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych | barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
| 8 | Wskaźnik piaskowy 1) | 75 | 65 |
| 1) Dotyczy mieszanek UWAGA – W przypadkach technicznych uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą produkcję mieszanek o innym wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2. |  |  |  |

3. Sprzęt.

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00.

Do wykonania warstw odsączających stosuje się:

- równiarki,

- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne i płyty wibracyjne do zagęszczenia w miejscach

trudno dostępnych dla innego sprzętu,

- drobny sprzęt ręczny do rozkładania i profilowania ręcznego  w miejscach, gdzie

sprzęt mechaniczny nie może mieć zastosowania lub inny sprzęt zaakceptowany

przez  Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania

ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa.

# Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowłóknin.

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod

warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,

- ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.

#### Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne

stwierdzenie, że jest to materiał do wykonania warstwy odsączającej.

5. Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podłoża.

# Podłoże gruntowe pod warstwę odsączającą powinno być wykonane zgodnie z

wymaganiami określonymi w SST D-02.03.01 "Wykonanie  nasypów" i D-04.01.01

"Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie

jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w SST.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do

osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

# Wszelkie koleiny i miejsca wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych

rzędnych powinny być naprawione i zagęszczone.

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa.

# Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej  grubości, przy użyciu

równiarki z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy

odsączającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa  należy wykonać

dwuwarstwowo.  Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić

po odbiorze przez  Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić

do jej zagęszczenia.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku

jej górnej  krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub

usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca  powinna być

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia nie

mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proktora, przeprowadzonej według

PN-B-04481.  Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według

BN-64/8931-02  lub PN-S-02205.

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania  powinna być równa wilgotności

optymalnej z tolerancją od –20 % do +10 % jej wartości. W przypadku, gdy

wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy

osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa

jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością

wody i równomiernie wymieszać.

5.3. Odcinek próbny.

Jeżeli zachodzi potrzeba, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca

powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania

wymaganej grubości po zagęszczeniu,

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania

wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu,

jakie będą stosowane do wykonania warstwy odsączającej na budowie.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez  Inspektora Nadzoru

5.4. Rozkładanie geowłóknin.

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża,

pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na

przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z

geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące

szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub

zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin.

Po powierzchni warstwy odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się

ruch jakichkolwiek pojazdów.

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”,

to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne

poruszają się po już ułożonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej.

# Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna

być utrzymana w dobrym stanie.

# Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po  wykonanej warstwie odsączającej z

geowłóknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla

wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

# Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy odsączającej obciąża

Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

# W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne  badania kontrolne

a ich wyniki przedstawiać  Inspektorowi Nadzoru.

# Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie  i z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w

odpowiednich punktach  niniejszej specyfikacji.

Inspektor Nadzoru prowadzi badania własne, najczęściej w laboratorium Zamawiającego,

celem uwiarygodnienia badań Wykonawcy, a także dla własnej oceny jakości robót.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

# Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania kruszyw

przeznaczonych do wbudowania a wyniki tych  badań przedstawić  Inspektorowi Nadzoru.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości  kruszyw określone w pkt. 2.3.

Geowłókniny przeznaczone na warstwę odsączającą powinny posiadać aprobatę

techniczną.

6.3. Badania w czasie robót i po zakończeniu robót.

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

# Częstotliwość i zakres badań przy wykonywaniu warstwy odsączającej podano w  tablicach 3 i 4.

Tablica 3.

Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych kruszyw  w czasie robót.

| Lp. | Wyszczególnienie badań | #### Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia warstwy odsączającej przypadająca na 1 badanie |
| 1. 2. 3. | Uziarnienie kruszywa. Wilgotność kruszywa. Zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych | 2 | 600 m2 |
| 4. | Zagęszczenie warstwy - wskaźnik zagęszczenia Js | 2 | 600 m2 |
|  | b) moduły odkształcenia | nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 |  |

Przy każdej zmianie kruszywa lub zmianie źródła poboru materiału należy wykonać

badania pełne określone w pkt. 2.3.

Tablica 4.

#### Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej

dotyczących cech geometrycznych.

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość warstwy | 10 razy na 1 km |
| 2. | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4. | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5. | Rzędne wysokościowe | w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie *) | w osi jezdni i na jej krawędziach co 100 m |
| 7. | Grubość warstwy | Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy.

Szerokość warstwy nie może się  różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy.

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.

# Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5 %.

6.3.5. Rzędne wysokościowe.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie.

# Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi  projektowanej o więcej niż ±5 cm.

6.3.7. Grubość warstwy.

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej

z  tolerancją +1 cm, -2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

# Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej

10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie

i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na

koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy.

# Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej Is, określony wg BN-77/8931-12

nie powinien być mniejszy od 1,00.

Jeżeli jako kryterium  zagęszczenia warstwy stosuje się  porównanie

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego

modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna

być większa od 2,2.      E II   2,2

### E I

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17.

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od

-20 % do +10 %.

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej z geowłóknin.

W czasie układania warstwy odsączającej z geowłóknin należy kontrolować:

- zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w

dokumentacji projektowej,

- równość warstwy,

- wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,

- zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w

dokumentacji projektowej.

### Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowółkniny

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odsączającej

nie powinny mieć takich uszkodzeń.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1 m2 prawidłowo wykonanej warstwy odsączającej o grubości

zgodnej z dokumentacją projektową  zgodnie z  obmiarem w terenie.

Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w D-00.00.00.

# Odbiór warstwy odsączającej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających

i ulegających zakryciu. Powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłosi  Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonaną warstwę  i przedstawi

# wszystkie wyniki badań i pomiarów kontrolnych  z bieżącej kontroli robót i materiałów.

# Odbioru dokonuje się na podstawie wyników badań Wykonawcy, badań  zleconych   przez

Inspektora Nadzoru do laboratorium Zamawiającego oraz na podstawie oceny wizualnej

# i ewentualnych pomiarów i badań po wykonaniu robót.

W przypadku stwierdzenia usterek  Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych,

które Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem określonych w SST

tolerancji,  dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności.

# Płatność za 1 metr kwadratowy wykonanej warstwy należy przyjmować zgodnie z

obmiarem i oceną jakości wbudowanego  materiału i wykonanej warstwy na podstawie

wyników pomiarów i  badań laboratoryjnych.

Cena wykonania warstwy odsączającej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót ,

- zakup materiałów,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału

o projektowanej  grubości,

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy,

- badania i pomiary kontrolne.

Cena wykonania warstwy odsączającej z geowłóknin obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

PN-88/B-04481        - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-77/B-06714/12   - Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych.

PN-78/B-06714/15   - Kruszywa mineralne. Oznaczenie  składu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17   - Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotności.

# PN-78/B-06714/26   - Kruszywa mineralne. Oznaczenie  zawartości zanieczyszczeń

organicznych.

BN-B-11111             - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych: żwir i mieszanka.

PN-B-11113             - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

BN-68/8931-04        - Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-77/8931-12        - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-S-02205             -  Roboty ziemne. Wymagania i badania.

# BN-76/8950-03        - Obliczenie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie

uziarnienia i  porowatości.

BN-64/8931-02        - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

10.2. Inne dokumenty.

„Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem

geotekstyliów” IBDiM, W-wa 1986 r.