D-04.04.03.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu podbudowy

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:

- oznakowanie robót

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża

- zakup materiałów

- wytworzenie mieszanki zgodnie z recepturą i dostarczenie jej na miejsce wbudowania

- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki

- przeprowadzenie badań i pomiarów wyszczególnionych w SST

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim

zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami  podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne".

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

# Warunki ogólne pozyskania i składowania materiałów oraz ich  stosowania podano w

SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2.2. Kruszywo.

Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Właściwości kruszywa.

# Każde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich złożona  przeznaczona do

stabilizacji mechanicznej, powinny spełniać  wymagania określone w Tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagane właściwości kruszyw do stabilizacji

mechanicznej.

| Lp. | Właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | na podbudowę zasadniczą | na podbudowę pomocniczą |
| 1 | Zawartość ziarn poniżej 0,074 mm | 2 – 10 | 2 – 12 |
| 2 | ### Zawartość ziarn wydłużonych i płaskich, %,nie więcej niż | 35 | 40 |
| 3 | ## Ścieralność w bębnie Los Angeles - ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż - ścieralność częściowo po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż | 35 30 | 50 35 |
| 4 | Mrozoodporność ziarn większych od 2 mm po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, %, ubytek masy nie większy niż | 5 | 10 |
| 5 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych | barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza od barwy wzorcowej |  |
| 6 | Wskaźnik piaskowy kruszywa 5 krotnie zagęszczonego metodą I lub II wg. PN-88/B-04481, % | 30 - 70 | 30 – 70 |
| 7 | Zawartość nadziarna, % nie więcej niż | 5 | 10 |
| 8 | Nasiąkliwość, %, nie więcej niż | 3 | 5 |
| 9 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % nie więcej niż | 1 | 1 |

2.2.2. Uziarnienie kruszywa.

# Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa określana wg PN-B-06714-15 powinna

mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi

w PN-S-06102 (rysunek 1).

# Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do górnej krzywej  granicznej na sąsiednich sitach.

# Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać  2/3 grubości warstwy

# podbudowy układanej jednorazowo.

2.3. Woda.

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową wg. PN-EN 1008.

2.4. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw.

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

- cement portlandzki

- popioły lotne

- żużel granulowany

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych

efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.

2.5. Źródła materiałów.

# Wszystkie materiały użyte do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

# W wyznaczonym terminie, przed rozpoczęciem robót Wykonawca  powinien

dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych kruszyw łącznie z

projektowanym składem  mieszanki  oraz reprezentatywne próbki materiałów.

Zaproponowane przez Wykonawcę materiały będą zaakceptowane do wbudowania,

jeżeli wyniki badań laboratoryjnych Wykonawcy i  ewentualne wyniki badań

Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami SST.

# Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła

będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do  wbudowania. Materiały, które nie

spełnią  wymagań będą odrzucone.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00.

"Wymagania ogólne".

# Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy

stosować:

- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszyw,  wyposażone w urządzenia dozujące

kruszywo i wodę, zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności

optymalnej,

- układarki i równiarki do rozkładania oraz wstępnego zagęszczenia i wyprofilowania

warstwy,

- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne do  zagęszczania,

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce  wibracyjne jako sprzęt

pomocniczy, zwłaszcza w miejscach  trudno dostępnych.

# Sprzęt używany do wykonania podbudowy powinien być zaakceptowany  przez

Inspektora Nadzoru i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom  zawartym

w SST,  PZJ lub projekcie organizacji robót.

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych

zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do  robót.

4. Transport.

Ogólne zasady transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania  ogólne".

# Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający  jego

zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z innymi materiałami, oraz

nadmiernemu wysuszeniu lub zawilgoceniu.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

5.1. Przygotowanie podłoża.

# Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń

oraz sprawdzić jego cechy geometryczne. Wszelkie   koleiny i powierzchnie

nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od wymaganej równości,

spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie i

powtórnie zagęszczone  przy wilgotności optymalnej.

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych

cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzać wzorem:

D15  ≤ 5                        ( 1 )

d85

w którym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziarn warstwy

podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,.

d85 – wymiar boku oczka  sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu

podłoża w milimetrach.

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą

lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw

przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

d50_  ≤ 1,2                 ( 2 )

090

w którym: d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu

podłoża , w milimetrach,

090 -  umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji

gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90 % (m/m); wartość

parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie

z dokumentacją projektową.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

# Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

# Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.

# Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce

wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji  i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o  jednakowej grubości,

takiej, aby jej  ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej

niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej

warstwy prze Inspektora Nadzoru.

5.4. Zagęszczenie.

# Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej

zagęszczenia przez wałowanie.

# Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka  podbudowy –

# przy przekroju daszkowym, albo od dolnej do górnej krawędzi - przy spadku

# jednostronnym.

# Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny

być wyrównane przez spulchnienie warstwy  kruszywa i dodanie lub usunięcie

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

# Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez

mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa   od

optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością

i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest

wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Zagęszczenie należy prowadzić aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,00

lub wskaźnika odkształcenia Io ≤ 2,2.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

# Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być

utrzymana w dobrym stanie.

# Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw podbudowy

uszkodzonej wskutek ruchu budowlanego lub czynników  atmosferycznych.

5.6. Odcinek próbny.

#### Wykonawca może przed rozpoczęciem robót wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania

kruszywa jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do

uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,

- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania

wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do

mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania

podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu

odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania i pomiary w zakresie

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót,

lecz nie rzadziej niż wskazuje niniejsza SST.

Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki i wykonywać

badania oraz pomiary kontrolne niezależnie od badań Wykonawcy na koszt

Zamawiającego. Jeżeli wyniki takich badań wykażą rozbieżności w stosunku do badań

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru może oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach

i badaniach laboratorium Zamawiającego lub zlecić niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych badań na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.

# Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru

# do  akceptacji projekt składu mieszanki.

# Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki kruszyw.

Projekt składu mieszanki powinien zawierać:

- wyniki badań każdego z kruszyw wg. zakresu podanego  w Tablicy 1,

- skład mieszanki mineralnej wraz z jej krzywą uziarnienia wpisaną w odniesieniu

do krzywych granicznych podanych na rys. 1.

- wyniki badań wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości szkieletu kruszywa, określonych wg. PN-88/B-04481 (duży cylinder, metoda II).

# Ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa zagęszczanie  mieszanki

należy określić po odsianiu ziarn większych od 20 mm  i odpowiednim

skorygowaniu wyników badań Proctora wg. metodyki podanej w w/w normie

[wzory 77 i 78 w pkt. 8.6 normy).

6.3. Badania kontrolne w czasie robót.

#### Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 3.

Tablica 3.

Rodzaj i częstotliwość badań w czasie budowy.

| Lp. | ## Wyszczególnienie badań | #### Minimalna liczba badań |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Uziarnienie materiału. Wilgotność materiału. | 1 raz na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2 |
| 3. | Zagęszczenie warstwy - za pomocą oznaczenia wsk. zagęszcz. nie rzadziej niż - za pomocą oznaczenia modułów odkszt. nie rzadziej niż | 1 próbka na 1000 m2 co najmniej 1 badanie na 5000 m2 |
| 4. | Badania kruszywa wymienionego w tablicy 1 | dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa lub zmianie źródła poboru kruszywa |
| 5. | Grubość warstwy | co 50 m |
| 6. | Nośność podbudowy: - moduły odkształcenia - ugięcia sprężyste | co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m |

6.3.1. Badania właściwości kruszyw i uziarnienia mieszanki.

Badania kruszyw powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych

w Tablicy 1.

# Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na próbkach pobranych losowo z

rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno

mieścić się w krzywych granicznych. Wyniki badań powinny być na bieżąco

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Badania wilgotności kruszywa.

# Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed

przystąpieniem do zagęszczania.

# Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej

wg. próby Proctora  z tolerancją +10 %, -20 %.

6.3.3. Badania zagęszczania nośności podbudowy.

# Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać na podstawie modułów odkształcenia

# (pierwotnego E1 i wtórnego E2) określonych płytą VSS o średnicy 30 cm

# wg. PN-S-02205:

# dla podbudowy  należy przyjąć do obliczeń zakres od 0,25 MPa do 0,35 MPa

# doprowadzając końcowe  obciążenie do 0,45 MPa,

Zagęszczenie  należy uznać za prawidłowe, jeżeli zostanie spełniony warunek:

##### E2

Io=       2,2

E1

Nośność podbudowy sprawdza się za pomocą oznaczenia modułów odkształcenia

EI i EII przy badaniu płytą VSS lub przez oznaczenie ugięć sprężystych wg.

PN-S-02205.

Nośność podbudowy jest prawidłowa, jeżeli minimalne moduły odkształcenia lub

maksymalne ugięcia sprężyste spełniają wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica 4.

Wymagania nośności podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie.

| Minimalny moduł odkształcenia MPa |  | ###### Maksymalne ugięcie prężyste pod kołem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pierwotny EI | wtórny EII | 40 kN | 50 kN |
| 80 | 140 | 1,25 | 1,40 |

6.4. Pomiary cech geometrycznych wykonanej  podbudowy.

Częstotliwość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej podbudowy

podaje Tablica 5.

Tablica 5.

#### Częstotliwość oraz zakres  pomiarów wykonanej warstwy podbudowy

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość podbudowy | co 50 m |
| 2. | Równość podłużna | co 50 m |
| 3. | Równość poprzeczna | co 50 m |
| 4. | Spadki poprzeczne *) | co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach łukowych |
| 5. | Rzędne wysokościowe | na wszystkich hektometrach oraz na łukach pionowych |
| 6. | Grubość warstwy | co 50 m |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie

należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.1. Grubość warstwy podbudowy.

Grubość podbudowy określa się na podstawie wyników niwelacji geodezyjnej punktów

na powierzchni podbudowy i wyników takiej samej niwelacji punktów na powierzchni

zagęszczonego podłoża

##### Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.

6.4.2. Szerokość warstwy podbudowy.

# Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości  projektowanej o więcej niż

##### ± 5 cm.

Sprawdzenie szerokości podbudowy polega na zmierzeniu taśmą mierniczą prostopadle

do osi drogi odległości przeciwległych brzegów.

6.4.3. Równość podbudowy w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym.

# Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym mierzone łatą 4-metrową

# powinna   być taka, by nierówności nie przekraczały:

a) dla podbudowy zasadniczej   – 1 cm

b) dla podbudowy pomocniczej – 2 cm

Sprawdzenie przeprowadza się zgodnie z BN-68/8931-04, PN-S-06102.

6.4.4. Spadki poprzeczne.

# Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  z tolerancją

±  0,5 %.

# Sprawdzenie spadku poprzecznego należy wykonać metodą geodezyjną lub przy pomocy

# łaty profilowej z poziomnicą, klina cechowanego i przymiaru liniowego.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy.

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi podbudowy nie powinny różnić się od rzędnych

projektowych więcej niż:

a) dla podbudowy zasadniczej   od 0 cm do - 2 cm

b) dla podbudowy pomocniczej od +1 cm do - 2 cm

# Sprawdzenie rzędnych wysokościowych podbudowy polega na wykonaniu pomiarów

# niwelacyjnych w punktach  pomiarowych i porównaniu uzyskanych wyników z

# rzędnymi projektowanymi.

6.4.6. Ocena wyników badań i pomiarów.

Wyniki badań należy oceniać pod względem:

- jakości wbudowanych materiałów – wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom

zawartym w pkt. 2.

- zgodność właściwości technologicznych i geometrycznych wykonanej podbudowy

z projektem i wymaganiami SST w pkt. 6.

Podbudowę uznaje się za prawidłowo wykonaną, jeżeli wszystkie badania i pomiary

kontrolne wykażą zgodność z dokumentacja projektową i SST.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

# Obmiar każdej warstwy podbudowy powinien być dokonany na budowie i nie powinien

obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robót nie wykazanych w

Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez

Inspektora Nadzoru.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

# Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  SST i

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg. pkt. 6 dały

pozytywne  wyniki, z zachowaniem tolerancji.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości

robót na podstawie badań i pomiarów.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża

- zakup materiałów

- wytworzenie mieszanki zgodnie z recepturą i dostarczenie jej na miejsce wbudowania

- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki

- przeprowadzenie badań i pomiarów wyszczególnionych w SST

- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. Przepisy związane.

PN-76/B-06714/00   - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne".

PN-77/B-06714/12   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych.

PN-78/B-06714/13   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości pyłów

mineralnych.

PN-91/B-06714/15   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

PN-77/B-06714/18   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie   nasiąkliwości.

PN-78/B-06714/26   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości zanieczyszczeń

organicznych.

PN-79/B-06714/42   - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  ścieralności w bębnie Las

Angeles.

PN-S-06102              - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

PN-EN 13242+A1:2008	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-B-11112            - Kruszywa mineralne.

Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

BN-70/8931-06        - Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych

ugięciomierzem belkowym.

BN-64/8931-02        - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.