D-04.05.01/d

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM R28 = 1,5 – 2,5 MPA

(MIESZANIE W MIESZARKACH STACJONARNYCH)

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podłoża  z  gruntu stabilizowanego

cementem o wytrzymałości  R28 = 1,5 - 2,5 MPa na przedmiotowym zadaniu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy

ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem i obejmują:

poszerzenia drogi i przekopy

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja_gruntu_cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu

spulchnionego gruntu z optymalną ilością  cementu, wody a w razie potrzeby innych

dodatków ulepszających (wapno, popioły lotne), z wyrównaniem i zagęszczeniem

wytworzonej  mieszanki.

1.4.2. Inne określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami

wraz z określeniami podanymi w STT D-00.00.00  "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami a .

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.  "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Cement.

Do  stabilizacji  gruntu  należy  stosować  cementy  powszechnego  użytku  klasy  32,5

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 197-1.

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych

warunkach czas przechowywania cementu nie  powinien przekraczać trzech miesięcy.

Cement zawierający grudki  lub przechowywany na budowie dłużej niż 3 miesiące może być

użyty  za zgodą Inżyniera Nadzoru, gdy zaroby próbne osiągną wymaganą wytrzymałość na

ściskanie i  mrozoodporność.

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać deklarację zgodności producenta wraz

z wynikami badań.

Przed użyciem cementu do wykonania stabilizacji gruntu cement  powinien podlegać

następującym badaniom:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3.

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3.

- sprawdzenie zawartości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających

się w wodzie.

Grudki nie dające się rozgnieść w palcach i nie rozpadające się w wodzie należy z cementu

usunąć  poprzez przesianie przez sito # 2 mm. Jeśli ich ilość przekracza 45 % masy cementu

nie powinien być on  stosowany do wytwarzania mieszanki grunto-cementowej.

W przypadku gdy:

- czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają wymaganiom normy,

- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami normy  BN-88/6731-08,

- okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w normie PN-EN 197-1,

- cement wykazuje zawartość grudek,

obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie  wg PN-EN 196-1.

Wymagania właściwości cementu do stabilizacji gruntu podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do stabilizacji.

| Lp. | W ł a ś c i w o ś c i | Klasa cementu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32,5 | 32,5 R |
| 1. | Wytrzymałość na ściskanie wczesna [ MPa] - po 7 dniach - po 28 dniach | - 10 | 16 - |
| 2. | Wytrzymałość na ściskanie normowa [MPa} po 28 dniach |  32,5 |  52,5 |
| 3. | Czas wiązania: - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. | 60 |  |
|  | - koniec wiązania, najpóźniej po upływie h | 12 |  |
| 4. | Stałość zmiany objętości: - wg próby Le Chateliera, mm nie więcej niż | 10 |  |

2.2. Grunty.

2.2.1. Właściwości gruntów.

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy oceniać na podstawie

wyników badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96012..

Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować

grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem.

| Lp. | W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie, wg PN-88/B-04481: - zawartość ziarn przechodzących przez sito # 50 mm, % nie mniej niż - zawartość ziarn przechodzących przez sito # 25 mm, % - zawartość ziarn przechodzących przez sito # 4 mm, % - zawartość ziarn przechodzących przez sito # 0,25 mm, % - zawartość ziarn przechodzących przez sito #0,05 mm,% - zawartość cząstek mniejszych od 0,002 mm, % poniżej | 100 85 – 100 50 – 100 10 – 100 0 – 100 20 |
| 2. | # Granica płynności wg PN-88/B-04481, %, poniżej | 40 |
| 3. | ## Wskaźnik plastyczności wg PN-88/B-04481, %, poniżej | 15 |
| 4. | ## Odczyn pH | od 5 do 8 |
| 5. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-88/B-04481, %, poniżej | 2,0 |
| 6. | Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 wg PN-78/B-06714/28, %, poniżej | 1,0 |

Decydującym sprawdzeniem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego.

Do stabilizacji cementem zaleca się użycie gruntów o wskaźniku piaskowym 20 – 50 %,

zawartości frakcji < 0,075 mm do 15 %, a także zawartości ziarn > 2 mm co najmniej 30 %.

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 1 mogą być poddane stabilizacji

po uprzednim ulepszeniu wapnem, popiołami lotnymi przy akceptacji Inżyniera Nadzoru.

Po ulepszeniu grunt musi  spełniać wymagania co do składu, wytrzymałości i mrozoodpor-

ności próbek gruntu stabilizowanego, określone w pkt. 5.2.

2.2.2. Źródła pozyskiwania gruntów.

Grunty użyte do stabilizacji cementem powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i

zaakceptowanych przez Inżyniera Nadzoru.

Gruntu nie spełniające wymagań określonych w pkt. 2.2.1. niniejszej SST, zostaną

zdyskwalifikowane.

2.3. Woda.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji  wykonanej warstwy

powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.

Do wymienionych celów można bez badań użyć wodociągową wodę pitną.

2.4. Dodatki ulepszające.

Przy stabilizacji gruntu cementem, w uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane

dodatki ulepszające:

- wapno, PN-90/B-30020

- popioły lotne wg. PN-S-96035

- chlorek wapniowy wg. PN-C-84127

2.5. Materiały do pielęgnacji warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Do pielęgnacji świeżo wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy

stosować preparaty powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych posiadające aprobaty

techniczne IBDiM lub deklaracje zgodności producenta.

Dopuszcza się także pielęgnację przez przykrycie stabilizacji warstwą piasku naturalnego

lub warstwą włókniny  utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodą.

2.6. Mieszanka cementowo-gruntowa.

2.6.1. Zawartość cementu.

Zawartość cementu należy przyjmować w granicach od 4 % do 8 lub 10 % liczonych w

stosunku do masy suchego gruntu, zależnie od rodzaju i uziarnienia gruntu oraz  kategorii

ruchu.

Maksymalna zawartość cementu w  mieszance cementowo-gruntowej nie powinna

przekraczać:

- dla ruchu KR 1-3   - 10 %

- dla ruchu KR 4-6   -   8 %

2.6.2. Zawartość wody.

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg.

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją  1 %.

2.6.3. Wytrzymałość na ściskanie próbek.

# Decydującym kryterium przydatności mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania

warstwy ulepszonego podłoża  jest wytrzymałość  na ściskanie próbek gruntu

stabilizowanego cementem oznaczona po 28 dniach twardnienia oraz wskaźnik

mrozoodporności próbek.

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji

cementem gruntów średnio i bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części

organicznych powyżej 2 %, albo gruntów kwaśnych o pH ≤ 5 lub przy dodaniu popiołów

lotnych w ilości większej niż cement.

Wymagane wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem oraz wymagany

wskaźnik mrozoodporności:

- wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach      1,0 - 1,6 MPa,

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach    1,5 - 2,5 MPa,

- wskaźnik mrozoodporności  0,60

# Formowanie próbek, pielęgnację i badanie wytrzymałości na ściskanie należy wykonać

zgodnie z normą PN-S-96012.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót, zostaną przez Inżyniera Nadzoru  zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy stosować:

- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo-gruntowej,

- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej  mieszanki,

- układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy,

- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania; w miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki  płytowe, ubijaki mechaniczne

lub małe walce wibracyjne.

Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest konieczne do uzyskania

wymaganych cech geometrycznych  warstwy.

Wydajność sprzętu powinna zapewnić zachowanie warunków  technologicznych

dotyczących czasu mieszania i zagęszczania.

4. Transport.

4.1. Transport cementu.

Transport cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cemento-wozów. W czasie

transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu.

4.2. Transport wody.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo-gruntowej.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien  dostarczyć

Inżynierowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki oraz  próbki gruntu

i cementu pobrane w jego obecności.

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:

- wyniki badań gruntu,

- wyniki badań cementu,

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności  gruntu stabilizowanego

cementem według metod podanych w PN-S-96012 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji.

Projekt składu mieszanki powinien zawierać:

- wymaganą ilość cementu,

- wymaganą zawartość wody, odpowiadającą wilgotności optymalnej gruntu z cementem.

Ilość składników należy podać w kg/m3.

5.3. Grubość warstwy.

Grubość warstwy podłoża z gruntu stabilizowanego cementem powinna być zgodna

z Dokumentacją Projektową.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny przekraczać:

+10 % i –15 %.

5.4. Warunki atmosferyczne.

Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem nie może być  wykonywana wtedy gdy

temperatura powietrza spadła poniżej 2oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte

i podczas opadów deszczu.

Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem jeżeli prognozy meteorologiczne

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC  w czasie najbliższych 7 dni.

5.5. Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać zgodnie

z Dokumentacją Projektową i SST odnoszącą się do danego rodzaju tego podłoża.

5.6. Wytworzenie mieszanki cementowo-gruntowej.

Składniki mieszanki  i w razie potrzeby dodatki ulepszające,   powinny być dozowane

w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z uwzględnieniem rzeczywistych wilgotności

gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego

dozowania  gruntu i  cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantującej

następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki:

- kruszywo ± 3 %

-    pozostałe składniki ±2 %

Czas mieszania jednego zarobu, licząc od chwili wprowadzenia wszystkich składników do

mieszalnika,  powinien być tak dobrany aby była zapewniona jednorodność wymieszania.

Dodatki ulepszające powinny być dozowane do betoniarki przed dozowaniem cementu.

5.7. Profilowanie.

Przed zagęszczeniem mieszanka cementowo-gruntowa powinna być wyprofilowana do

zaprojektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych oraz przechyłek na łukach.

Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu

zyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy

zastosowaniu technologii gwarantującej  odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu

zgody Inżyniera Nadzoru.

5.8. Zagęszczenie.

Zagęszczenie warstwy z mieszanki cementowo-gruntowej powinno być wykonane, przy

wilgotności optymalnej, po zakończeniu mieszania i profilowani, nie później niż przed

zakończeniem czasu wiązania cementu.

Zagęszczenie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem należy  prowadzić przy użyciu

walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych,  w zestawie zaakceptowanym przez

Inżyniera Nadzoru.

Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno  rozpocząć się od

niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi.

Pojawiające się w czasie zagęszczenia zaniżenia, ubytki,  rozwarstwienia i podobne wady

powinny być natychmiast naprawione   przez wymianę mieszanki na pełną głębokość,

wyrównanie i ponowne  zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie

mniejszego niż 1,00 według normalnej próby  Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

5.9. Pielęgnacja warstwy stabilizacji gruntu cementem.

O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa nie zostanie pokryta nową warstwą

z takiego samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast

poddana  pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego

z następujących sposobów:

a/ skrapianie warstwy emulsją asfaltową, asfaltem  D200 lub D300  w ilości 0,5 ÷1,0 kg/m2 .

b/ skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi świadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, w ilości do 0,5 kg/m2

po uprzednim zaakceptowaniu  przez Inżyniera Nadzoru.

c/ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia w czasie

co najmniej 7 dni .

d/ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią plastykową, ułożoną na zakład o

szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy

przez wiatr.

e/ przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie

wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do

pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Nadzoru.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po ulepszonym podłożu w okresie

7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch  technologiczny może odbywać się

wyłącznie za zgodą Inżyniera Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywać systematycznie  pomiary i badania

kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi Nadzoru .

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót,  lecz nie rzadziej niż wskazano w

odpowiednich punktach niniejszej  specyfikacji.

6.2. Częstotliwość i zakres badań kontrolnych.

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu warstwy

ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.

Tablica 3.  Częstotliwość badań w czasie budowy.

| L.p. | Wyszczególnienie prac | #### Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimalna ilość badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia przypadająca na jedno badanie [ m2] |
| 1. | Uziarnienie gruntu | 1 | 600 |
| 2. 3. 4. | Wilgotność mieszanki gruntu z cementem Rozdrobnienie gruntu Zagęszczenie warstwy | 2 |  |
| 5. 6. | Wytrzymałość 7-dniowa Wytrzymałość 28-dniowa | 3 3 | 600 |
| 7. | Mrozoodporność gruntu stabilizowanego cementem | Przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych |  |
| 8. | Badania cementu | Dla każdej dostawy |  |
| 9. | Badania wody | Dla każdego wątpliwego źródła |  |
| 10. | Szczegółowe badania gruntu: uziarnienie, granica płynności, wskaźnik plastyczności, zawartość części organicznych, odczyn H, zawartość siarczków, wskaźnik piaskowy | Przy każdej zmianie rodzaju gruntu |  |

6.3. Badania i pomiary wykonanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanego podłoża  podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej  warstwy ulepszonego

podłoża z gruntu stabilizowanego cementem.

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Grubość warstwy | Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: W trzech punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 2. | Szerokość warstwy | 10 razy na 1 km |
| 3. | ### Równość podłużna | co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |
| 4. | ### Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 5. | ### Spadki poprzeczne 1) | 10 razy na 1 km |
| 6. | Rzędne wysokościowe | co 25 m |
| 7. | Ukształtowanie osi w planie 1) | co 100 m |

1)  Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać

w punktach głównych łuków poziomych:  na początku i końcu każdej krzywej przejściowej

oraz na   początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomowego.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podłoża.

6.4.1. Grubość warstwy.

Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całej jej głębokości,

w odległości co najmniej 0,5 metra od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy,

z częstotliwością podaną  w tablicy 4.

### Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego  podłoża nie powinny

przekraczać: +10 % i –15 %.

6.4.2. Równość ulepszonego podłoża.

Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową  łatą w osi każdego

pasa ruchu zgodnie z  BN-68/8931-04  z częstotliwością podaną w tablicy 4.

Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą z

częstotliwością podaną w tablicy 4.

Nierówności nie powinny przekraczać: 15 mm

6.4.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża.

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy z

częstotliwością podaną w tablicy 4.

Spadki poprzeczne warstwy  powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją

 0,5 %.

6.4.4. Rzędne  ulepszonego podłoża.

##### Rzędne należy sprawdzać w osi jezdni i na jej krawędziach  z częstotliwością

##### podaną w tablicy 4.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.4.5. Ukształtowanie osi warstwy ulepszonego podłoża.

Ukształtowanie osi warstwy należy sprawdzać w  punktach głównych trasy i w innych

punktach z częstotliwością  podaną w tablicy 4.

Oś warstwy ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi

projektowanej o więcej niż +5 cm.

6.4.6. Szerokość warstwy ulepszonego podłoża.

Szerokość warstwy  należy sprawdzać z częstotliwością  podaną w tablicy 4.

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości  projektowanej o więcej

niż +10 cm, -5 cm, z tym, że na jezdniach  bez krawężników szerokość warstwy

powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub

o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża.

    - Jeżeli wytrzymałość średnia próbek po 28 dniach wiązania będzie  mniejsza  od  dolnej

granicy  określonej w pkt. 2.6.3. to warstwa na wadliwym odcinku, zostanie zerwana i

wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach, na koszt Wykonawcy.

Jeżeli średnia wytrzymałość próbek po 28 dniach wiązania lub  po 7 dniach wiązania

przekracza górne wartości to należy skorygować skład mieszanki, aby przy budowie

następnych odcinków otrzymać wytrzymałość zgodną z wymaganiami określonymi

w pkt. 2.6.3.

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża.

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że

odchylenia cech geometrycznych na działce roboczej przekraczają wielkości określone

w p. 6.4. to warstwa zostanie zerwana i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza się  inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie

on zaakceptowany przez Inżyniera Nadzoru.

Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości  projektowanej o więcej

niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom  wyżej leżącym, to Wykonawca powinien

poszerzyć ulepszone podłoże  przez zerwanie warstwy na pełną grubość, do połowy

szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), formując

pionową, równą krawędź i ponowne wykonanie tej warstwy. Przy takim sposobie naprawy

nie dopuszcza się mieszania na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

6.5.3. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża.

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi grubość ulepszonego podłoża w obecności

Inżyniera Nadzoru z częstotliwością podaną w tablicy 4.

Jeżeli ulepszone podłoże ze względów sprzętowych zostało wykonane w dwóch warstwach,

należy mierzyć łatą grubość tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworów grubość

warstwy powinna być co najmniej  równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar

grubości nie  może być większy od określonego w p. 6.4.1.

Jeżeli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W

przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na własny  koszt, w obecności Inżyniera Nadzoru

, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem

grubości.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona

naprawę ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego

materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej

grubości przy użyciu do produkcji mieszanki mieszarek stacjonarnych.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

Po wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej

podanych zasad na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót.

##### Obmiar każdej warstwy ulepszonego podłoża powinien być dokonany na budowie, w metrach

##### kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar  odbywa się w obecności Inżyniera Nadzoru

##### i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek

##### dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z

##### wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera Nadzoru.

Nadmiar grubości lub nadmierna powierzchnia ulepszonego podłoża w stosunku do

Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera Nadzoru,

nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową  zapłatę.

8. Odbiór robót.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań  z bieżącej kontroli

materiałów i robót.

Odbioru ulepszonego podłoża dokonuje Inżyniera Nadzoru  na podstawie wyników

badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin

warstwy.

W przypadku stwierdzenia wad Inżyniera Nadzoru  ustali zakres wykonania robót

poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy,

według zasad określonych w niniejszych specyfikacjach.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej  warstwy

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości  wykonanych robót.

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów

i urządzeń pomocniczych,

-        zakup materiałów,

-        wytworzenie mieszanki gruntowo-cementowej,

-        transport i rozścielenie mieszanki w miejscu wbudowania,

-        wyrównanie, wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy,

-        pielęgnację wykonanej warstwy,

-       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych  w specyfikacji

technicznej.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1. PN-88/B-04481    - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.

2. PN-B-66714/28    - „Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową”.

3. PN-EN 197-1       - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

4. PN-EN 196-1       - „Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości”.

5. PN-EN 196-3       - „Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości

objętości”.

6. PN-EN 196-7       - „Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek

cementu”.

7. BN-88/6731-08    - „Cement. Transport, przechowywanie”.

8. PN-88/B-32250    - „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

9. PN-C-84127         - „Chlorek wapniowy techniczny”.

10. PN-S-96035          - „Popioły lotne”.

11. PN-S-96012          - „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem”.

12. BN-68/8931-04    - „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą”.