D-05.03.05/c.

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego,

dla dróg o ruchu KR1-KR2  .

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wykonaniem warstwy ścieralnej

nawierzchni z betonu asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy

wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje i określenia wg odpowiednich norm i SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

# Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00  "Wymagania

ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

# Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-00.00.00  "Wymagania

ogólne".

2.2. Kruszywa.

# Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę ścieralną nawierzchni drogi o ruchu

# KR1 stosuje  się kruszywa łamane i naturalne.

Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej  SST.

2.2.1. Kruszywo łamane, granulowane - grysy.

Grysy kl. I i II gat. 1 i 2.

# Przy stosowaniu grysów wapiennych kl. II ich ilość nie może być większa niż 50 %

projektowanej zawartości frakcji powyżej 2 mm. Resztę powinny stanowić grysy

niewapienne   kl. I lub II.

Wymagania podstawowe podano w Tablicach 1 i 2 SST.

2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane.

Kruszywo z surowca skalnego litego.

Wymagania przedstawia Tablica 3.

2.2.3. Kruszywo naturalne.

Wymagania dla kruszywa naturalnego - piasku podano w Tablicy 4.

2.2.4. Wypełniacz.

Wypełniacz podstawowy wapienny wg PN-61/S-96504.

Wymagania podano w Tablicy 5.

2.3. Asfalt.

# Do mieszanki mineralno-asfaltowej objętej niniejszą SST należy stosować asfalt

Drogowy  50/70 z obligatoryjnym  dodatkiem środka adhezyjnego posiadającego

aprobatę  techniczną wydaną przez IBDiM.

# Środek adhezyjny należy stosować zgodnie z warunkami podanymi  w aprobacie

technicznej.

Niniejsza SST uwzględnia tylko lepiszcza produkowane i dostępne  w kraju.

Zastosowanie innych lepiszczy może mieć miejsce pod  warunkiem spełnienia

wymagań normy PN-EN- 12591:2002 (U) lub po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu

aprobaty technicznej wydanej  przez IBDiM.

Wymagania dla asfaltu drogowego w Tablicy 6

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

# Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania

ogólne".

# Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych

robót zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robót.

3.2. Wytwórnia mieszanki betonu-asfaltowego. ( Otaczarka )

# Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą  jakość

wytwarzanej mieszanki. Dopuszcza się wytwarzanie mieszanki  w otaczarce

gwarantującej właściwe wysuszenie, wymieszanie oraz dozowanie poszczególnych

składników.

# Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatyczne-

go dozowania składników.

# Wytwórnia powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej

mieszanki celem zapewnienia ciągłości produkcji.

3.3. Układarki

Układanie mieszanki może się odbywać przy użyciu układarki sterowanej

elektronicznie o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni i posiadającej

następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną

niweletą i grubością,

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Uwaga - przy robotach na odcinkach zamkniętych wykonywanych  całą szerokością,

szerokość stołu powinna być dostosowana do   szerokości nawierzchni.

3.4. Walce do zagęszczania.

# Do zagęszczania mieszanek betonu-asfaltowego należy stosować walce statyczne

# ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką  wibracyjną i tylną ogumioną.

# Zaleca się stosowanie zestawu walca gładkiego stalowego  dwuwałowego z walcem

ogumionym oraz na wygładzenie walca  dwuwałowego średniego.

Walce muszą być wyposażone:

- w sprawny system zwilżania wałów przy użyciu płynu, w celu niedopuszczenia do

przyklejania się mieszanki (dot. walców stalowych) ,

- w fartuchy osłonowe kół (dot. walców ogumionych) w celu  utrzymania ich

temperatury,

- w urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania.

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców

wibracyjnych),

- w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

3.5. Inny sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na budowie takiego  sprzętu jak:

skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania

próbek.

3.6. Sprzęt pomiarowy.

# Na budowie musi się znajdować do dyspozycji nadzoru komplet  przyrządów

pomiarowych jak: łata, klin, taśma, niwelator,   termometr itp.

4. Transport.

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki:

- można używać wyłącznie samochodów  samowyładowczych ,

- samochody powinny być dużej ładowności tj. min. 10 Mg

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu należy przed załadunkiem spryskać w

niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu  się mieszanki ,

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w

czasie transportu ,

- skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy  z układarką w

czasie rozładunku.

- czas  transportu mieszanki od załadunku do rozładunku  nie powinien przekraczać 2 godzin

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania wymaganych właściwości i wymaganej

temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

# Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".

5.2. Organizacja robót.

# Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

# harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane

# roboty  nawierzchniowe.

5.3. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowych.

5.3.1. Recepta laboratoryjna.

# Za wykonanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia ją do

akceptacji Inspektora Nadzoru co najmniej na 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

## Wraz z recepturą należy dostarczyć wyniki badań  laboratoryjnych poszczególnych

składników , próbki materiałów pobrane w obecności  Inspektora Nadzoru do wykonania

badań kontrolnych przez Inwestora oraz 3 próby miesz. min.-asf.  zagęszczone wg metody

Marshalla zgodnie z Tablicą nr 7 SST.     Produkcja może się rozpocząć i odbywać jedynie

na podstawie  zatwierdzonej receptury.   Receptury powinny być opracowane dla

konkretnych materiałów,  zaakceptowanych    przez Inspektora Nadzoru do  wbudowania

i    przy wykorzystaniu reprezentatywnych    próbek tych materiałów.

# Przy projektowaniu należy kierować się podanymi w SST wymaganiami odnośnie

składu mieszanki i jej właściwości.

# Zmiana dostawy składników mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie trwania

robót wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej receptury i jej

zatwierdzenia.

5.3.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej.

# Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną dla ruchu KR2 powinna

spełniać wymagania zawarte w Tablicy 7 SST.

5.3.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej.

# Mieszanka mineralna powinna spełniać wymagania zawarte w  Tablicy 8 SST, a jej

uziarnienie powinno się mieścić w  krzywych granicznych uziarnienia podanych w

Tablicy  9  SST.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Dozowanie składników.

# Urządzenia dozujące otaczarki powinny zapewnić zgodność  uziarnienia i zawartości asfaltu

# z zatwierdzoną recepturą.

# Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w ilościach określonych w recepcie.

5.4.2. Temperatury wytwarzania mieszanki (oC):

Asfalt 50/70          140  -  160

mieszanka             135  -  165  (bezpośrednio przed wysyłką)

# Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż

30oC od maksymalnej temperatury  mieszanki mineralno-bitumicznej.

5.5. Przygotowanie podłoża.

Podłoże powinno mieć odpowiedni profil.  Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy

powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i pyłu przy pomocy szczotek

mechanicznych lub kompresora zgodnie z wymaganiami SST D.04.03.01 "Oczyszczenie

i skropienie  warstw  konstrukcyjnych".

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

5.6.1. Warunki atmosferyczne.

# Układanie warstwy ścieralnej musi odbywać się w sprzyjających   warunkach

atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie,  w temperaturze powyżej 10oC.

Zabrania się układania mieszanek  w czasie ciągłych opadów deszczu.

5.6.2. Bezpieczeństwo robót.

# Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu

drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za

bezpieczeństwo ruchu na drodze.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni,

bez wydłużenia jednej połowy.

5.6.3. Układanie.

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona  niweleta.

# W przypadku warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia  warstwy wiążącej

lub wyrównawczej, na którą układa się warstwę ścieralną o równej założonej

grubości i projektowanymi spadkami poprzecznymi.

Płytę wibracyjną układarki należy podgrzać przed rozpoczęciem  pracy.

# Układanie mieszanki musi się odbywać w sposób ciągły, bez przestoju, z jednostajną

prędkością w granicach 2-4 m na  minutę.

# Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku zawsze

znajdowała się mieszanka.

5.6.4. Temperatura zagęszczanej mieszanki.

# Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie

mniej niż 125oC.

5.6.5. Zagęszczanie nawierzchni.

# Zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi  ku środkowi

nawierzchni.

Na wałowaną warstwę należy najeżdżać kołem napędowym.

# Wałowanie należy rozpoczynać walcem gładkim, a następnie  wprowadzać walec

ogumiony.

Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym.

# Prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna 2 - 4 km/h  na początku i

4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania.

# Walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej

częstotliwości wibracji (33 - 35 Hz), a  pierwsze przywałowanie powinno być

wykonane przy użyciu  walca statycznego.

# Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej  warstwie do

czasu jej ostygnięcia do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie

spowoduje odcisków i deformacji.

5.6.6. Wykonanie złączy.

Złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki, należy wykonać przez równe,

pionowe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed

uszkodzeniem.

Złącza podłużne, wynikające z rozkładania mieszanki połową szerokości jezdni,

należy równo, pionowo obciąć i posmarować lepiszczem. Lokalizacja złączy

podłużnych kolejnych warstw nawierzchni powinna być przesunięta o około 20 cm,

aby nie  zachodziły na siebie.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonywana całą  szerokością jezdni,

bez wydłużania jednaj połowy.

5.7. Wymagania dla ułożonej warstwy nawierzchni.

5.7.1. Grubość warstwy.

# Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu  powinna być nie mniejsza

od grubości założonej.

5.7.2. Równość  warstwy nawierzchni w kierunku podłużnym.

# Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować jedną z nastę-

# pujących  metod:

a)   pomiar z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w obowiązującej  normie.

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.

Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości,

które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz

100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie

równości  rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.

Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy Konstrukcyjnej | Procent liczby pomiarów |  |
| --- | --- | --- |
|  | 95 % | 100 % |
| w-wa ścieralna |  6 |  7 |

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

5.7.3. Równość  warstwy  w kierunku poprzecznym.

## Do pomiaru poprzecznej równości  warstwy podbudowy powinna być stosowana

## metoda  równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych

## w obowiązującej  normie.

Pomiar powinien  być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie

może  być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez

wartości  odchyleń  równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów

stanowiących  90 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.

Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną

powierzchnią  w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela:

| Rodzaj warstwy Konstrukcyjnej | 90 % | 100 % |
| --- | --- | --- |
| - w-wa ścieralna |  6 |  9 |

5.7.4. Spadek poprzeczny  nawierzchni.

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego   ±0,5 %.

5.7.5. Szerokość nawierzchni.

# Szerokość warstwy nawierzchni powinna być nie mniejsza od szerokości

zaprojektowanej i nie większa od niej niż 5 cm.

5.7.6. Wymagania dotyczące wyglądu nawierzchni.

Wygląd zewnętrzny nawierzchni powinien być jednolity tj. bez miejsc porowatych,

łuszczących się, przebitumowanych, bez  spękań.

5.7.7. Złącza nawierzchni.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie, a pod

względem równości spoiny warstwy ścieralnej powinny spełniać wymagania jak cała

warstwa ścieralna.

Spoiny powinny być ściśle związane i jednorodne z powierzchnią warstwy.

5.7.8. Zagęszczenie nawierzchni.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy ścieralnej nawierzchni  powinien wynosić

≥ 98 %.

6. Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na  budowie.

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą

przeprowadzenie badań przewidzianych w SST.

Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, jednak nie rzadziej niż podano w SST.

6.1. Kontrola jakości materiałów.

Kontrola jakości materiałów obejmuje badania:

a) analiza sitowa kruszyw łamanych i określenie ich gatunku na podstawie PN-B-11112

b) analiza sitowa i określenie gatunku kruszyw naturalnych  wg PN-B-11113

c) analiza sitowa i ocena jakości mączki wg. PN-61/S-96504.

d) właściwości użytego asfaltu zgodnie z Tablicą 6   SST.

6.1.1. Częstotliwość badań.

Pochodzenie kruszywa i lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru

. Wykonawca powinien przedstawić wraz  z recepturą pełne wyniki badań

jakości materiałów użytych  w recepturze.

Z przygotowanych do produkcji materiałów pobierane są i  dostarczone do laboratorium

Zamawiającego próbki, celem  zbadania zgodności ich cech z SST.

W trakcie produkcji badanie jakości materiałów przeprowadza  się dla każdej dostawy

zgodnie z pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asfaltowej:

Kontrola jakości produkcji mieszanki min.-asf. obejmuje:

- skład mieszanki min.-asf. - zgodność z recepturą w granicach określonych w SST

odchyłek,  na podstawie  ekstrakcji wg PN-S-04001:1967

Dopuszczalne odchylenia od   zaprojektowanej zawartości poszczególnych grup frakcji

(w zatwierdzonej recepturze) przy badaniu pojedyńczej próbki metodą ekstrakcji , % m/m :

- dla asfaltu      ± 0,5 %

- dla frakcji poniżej 0,075 mm (  )      ± 2,0 %

- dla frakcji powyżej 2,0 mm (  )        ± 5,0 %

- stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09 na próbkach wg Marshalla ,

- sprawdzenie warunków atmosferycznych,

d) sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, mieszanki  min.-asf. w trakcie produkcji.

6.2.1. Częstotliwość badań i pomiarów:

a) badanie składu mieszanki min.-asf.

Przy kontroli jakości produkcji mieszanki min.-asf.  badanie zależy przeprowadzać co

każde 500 Mg wyprodukowanej  mieszanki, lecz nie rzadziej niż raz dziennie.

Badanie należy przeprowadzać na próbce mieszanki pobranej  za układarką.

b) stabilność i odkształcenie.

Powyższe parametry ustala się każdorazowo przy zmianie składu  produkowanej

mieszanki (nawet 1 składnika) i przy kontroli  jakości wyprodukowanej mieszanki co

najmniej 1 raz dziennie.

Badania przeprowadza się na 3 równolegle pobranych  i ubitych próbkach.

c) sprawdzenie warunków atmosferycznych dotyczy temperatury  i stanu pogody na

- budowie i jest przeprowadzane i odnotowywane co najmniej 1 raz dziennie przed

- rozpoczęciem  układania nawierzchni, przez Wykonawcę.

d) sprawdzenie temperatury składników i gotowej mieszanki min.-asfaltowej.

Pomiar temperatury asfaltu i kruszywa należy wykonywać z dokładnością do ±1oC co

najmniej co godzinę podczas produkcji mieszanki.

Ponadto pomiar temperatury gotowej mieszanki należy  wykonywać na każdym

przygotowanym do wysyłki środku  transportowym.

Odpowiednią dokumentację prowadzi Wykonawca.

6.3. Kontrola jakości ułożonej nawierzchni.

a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowej w trakcie zagęszczania

b) wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.

c) objętość wolnych przestrzeni w nawierzchni  zgodnie z PN-67/S-04001.

d) szerokość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą.

e) grubość warstwy - pomiar bezpośredni taśmą (na budowie) i suwmiarką (w

- laboratorium).

f) równość warstwy w kierunku poprzecznym łatą profilową.

g) równość warstwy w kierunku podłużnym mierzona  łatą i klinem.

h) spadek poprzeczny nawierzchni łatą profilową.

i) sprawdzenie rzędnych niwelety warstwy nawierzchni za  pomocą niwelatora.

j) ocena wizualna nawierzchni.

6.3.1. Częstotliwość badań i pomiarów.

a) Sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asf..

W trakcie zagęszczania dotyczy przede wszystkim temperatury  początkowej

zagęszczanej mieszanki.

Pomiar należy wykonywać z dokładnością ±2oC, za  układarką, co najmniej 1 raz dla

każdej dostarczonej  na budowę partii mieszanki.

b) Wskaźnik zagęszczenia.

Badanie to wykonuje się na próbce wyciętej z gotowej nawierzchni po jej

zagęszczeniu i ostygnięciu, z częstotliwością - minimum 1 próbka z każdych

rozpoczętych 500 mb pasa ruchu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach

porannych,  kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbki należy

używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaru-

szonym.

c) Sprawdzenie zawartości wolnej przestrzeni w nawierzchni.

Obowiązują zasady jak przy badaniu wskaźnika zagęszczenia.

d) Szerokość warstwy nawierzchni.

Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar  bezpośredni taśmą

mierniczą, co 100 m prostopadle do  osi drogi.

e) Grubość warstwy nawierzchni.

Należy sprawdzać w czasie układania - co najmniej raz na 200 m2 , po zagęszczeniu

oraz na próbkach wyciętych z  nawierzchni wg zasad i z częstotliwością jak dla

wskaźnika   zagęszczenia nawierzchni.

f) Równość warstwy podbudowy w profilu podłużnym.

Pomiar   łatą i klinem nie rzadziej  niż   co 10 m.  Badanie wykonywane jest w celach

odbiorczych i obowiązują  zasady jak  przy  pozostałych badaniach odbiorczych

nawierzchni.

g) Sprawdzenie równości warstwy w kierunku poprzecznym oraz   spadków

poprzecznych.

# Pomiary należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może

# być mniejsza niż 20.

h) Kontrola stanu zewnętrznego nawierzchni.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez

bezpośrednie oględziny.

W czasie budowy należy sprawdzić wygląd warstwy na  długości odcinka będącego w

budowie.

Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygląd warstwy   na całej długości

wykonanego odcinka.

6.4. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań.

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane  w sposób uzgodniony z

Inspektora Nadzoru.

## Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego  robót. Sporządza się je

## w dwóch egzemplarzach - oryginał dla  Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  warstwy ścieralnej określonej grubości.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót  oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

## Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe  i nieprzewidziane,

## których potrzebę wykonania uzgodniono w  trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą a

## Zamawiającym. Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach

## kontraktu.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w

warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiory robót powinny być dokonywane zgodnie z ogólnymi  zasadami podanymi w

SST D-M-00.00.00

Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych

robót.

## Przedmiotem odbioru ostatecznego może być tylko całkowicie  zakończony obiekt.

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robót.

## Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości

określonej niniejszą SST.

Badania i pomiary do celów odbiorczych przeprowadza laboratorium Zamawiającego na

próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru w miejscach

przez niego wskazanych.

Badania i pomiary obejmują:

a) skład mieszanki min.-asf. oraz skład petrograficzny  mieszanki mineralnej

b) wskaźnik zagęszczenia

c) wolna przestrzeń w nawierzchni

- grubość nawierzchni

- stabilność i odkształcenie

- cechy geometryczne nawierzchni

Badania wymienione w pkt.: a, b, c, d,  - wykonuje się na próbkach wyciętych z

nawierzchni nie rzadziej niż z każdych   rozpoczętych 500 mb pasa ruchu.

Badanie składu petrograficznego mieszanki mineralnej dotyczy  sprawdzenia zgodności

z materiałami zatwierdzonymi w recepturze.

Badanie wymienione w pkt. e - wykonuje się na próbkach   pobranych i zagęszczonych

przez Wykonawcę w obecności   Inspektora Nadzoru.

Częstotliwość badań - nie rzadziej niż z każdych rozpoczętych  500 mb pasa ruchu.

Do każdego badania należy pobrać równolegle i zagęścić  3 próbki wg metody Marshalla.

# Równość w profilu podłużnym - pomiar   punktowy łatą i klinem ,  w obecności Inspektora

# Nadzoru .

Pozostałe cechy geometryczne, wymienione w SST, sprawdza do  celów odbiorczych

Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem

i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup materiałów,

- dostarczenie materiałów,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej  recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podłoża lepiszczem,

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i

spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie  i posmarowanie krawędzi (ew.

posmarowanie urządzeń obcych  w obrębie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w SST.

10. Przepisy związane.

10.1. Normy.

1/ PN-S-96025: 2000       - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

2/ PN-61/S-96504            - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny  do mas

bitumicznych.

3/ PN-B-11112:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne  łamane do

nawierzchni  drogowych.

4/ PN-B-11113:1996       -  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych.   Piasek.

5/ PN-EN-12591:2002    -   Asfalty drogowe.

6/ PN-78/B-06714            - Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-68/8931-04            - Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni planografem

i łatą.

8/ PN-67/S-04001             - Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych  i nawierzchni  bitumicznych.

9/ BN-70/8931-09            - Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i

odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty.

1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM - 1997.

2/ OST D-05.03.05. Wa-wa  2001.

3/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r. poz.430.

Tablica 1.

Wymagania klasowe dla kruszywa łamanego granulowanego

warstwa ścieralna

ruch KR2

| Lp | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ścieralność w bębnie kulowym: - dla grysów ze skał magmowych i przeobrażonych - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: - dla grysu ze skał osadowych - po pełnej liczbie obrotów, % ubytek masy, nie więcej niż - po 1/5 pełnej liczby obrotów % ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych: frakcja 4-6,3 mm frakcja powyżej 6,3 mm - dla kruszyw ze skał osadowych Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych - dla kruszyw ze skał osadowych Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % ubytku masy nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych - dla kruszyw ze skał osadowych | 35 30 35 30 1,5 1,2 3,0 2,0 5,0 10,0 30,0 |

Tablica 2.

WYMAGANIA GATUNKOWE DLA GRYSU

ruch KR2

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm b) zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm c) zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: - w grysie 6,3 - 20,0 mm - w grysie 2,0 - 6,3 mm d) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Zawartość ziarn nieforemnych, % masy, nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy | 2,5 4,0 85 80 10 15 10 0,2 30 nie ciemniejsza niż wzorcowa |

Tablica 3.

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa

drobnego granulowanego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | piasek łamany | kruszywo granulowane |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy Zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: Zawartość frakcji 2,0 – 4,0 mm, % masy, powyżej | 0,1 65 40 | 0,1 65 40 |
|  |  | nie ciemniejsza niż wzorcowa |  |
|  |  | 15 - | 15 15 |

Tablica 4.

Wymagania dla piasku naturalnego

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Skład ziarnowy: - zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm % masy, nie więcej niż: - zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż: Wskaźnik piaskowy, większy od Zawartość zanieczyszczeń organicznych | 5 15 0,1 65 barwa nie ciemniejsza niż barwa wzorcowa |

Tablica 5.

Wymagania dla wypełniacza

| Lp. | W y m a g a n i a | Wypełniacz |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Zawartość cząstek ziarn mniejszych, od, % masy, nie mniej niż: - 0,3 mm - 0,074 mm Wilgotność, % nie więcej niż: | 100 80 1,0 |

Tablica 6.

Właściwości asfaltu drogowego 50/70  wg PN-EN- 12591 :2002

Z dostosowaniem  do warunków polskich

| Lp. | Właściwości | Metoda badania | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Właściwości obligatoryjne |  |  |  |
| 1 | Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1 mm | ###### PN-EN 1426 | 50-70 |
| 2 | Temperatura mięknienia , °C | PN-EN 1427 | 46-54 |
| 3 | Temperatura zapłonu , nie mniej niż °C | PN-EN 22592 | 230 |
| 4 | Zawartość składników rozpuszczalnych , nie mniej niż %m/m | PN-EN 12592 | 99 |
| 5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost ) nie więcej niż %m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 |
| 6 | Pozostała penetracja po starzeniu , nie mniej niż % | PN-EN 1426 | 50 |
| 7 | Temperatura mięknienia po starzeniu ,nie mniej niż °C | PN-EN 1427 | 48 |
| Właściwości specjalne krajowe |  |  |  |
| 8 | Zawartość parafiny , nie więcej niż % | PN-EN 12606-1 | 2,2 |
| 9 | Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie Więcej niż °C | PN-EN 1427 | 9 |
| 10 | Temperatura łamliwości ,nie więcej niż °C | PN-EN 12593 | -8 |

Tablica 7.

Wymagania dla betonu asfaltowego

warstwa ścieralna

#### Ruch KR2

| W ł a ś c i w o ś c i | Wymagania |
| --- | --- |
| Stabilność próbek wg metody Marshalla w temp +60oC, zagęszczonych 2 * 50 uderzeń ubijaka , kN |  5,5 |
| Odkształcenie próbek jw. , mm | 2,0 – 5,0 |
| Wolna przestrzeń w próbkach jw. % v/v | 1,5 – 4,5 |
| Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw. , % | 75,0 – 90,0 |
| Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | 1,5 – 5,0 |

Tablica 8.

Wymagania dla mieszanki mineralnej w betonie asfaltowym

warstwa ścieralna

Ruch KR2

| Uziarnienie mieszanki | Zawartość w mieszance mineralnej - % masy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | f r a k c j a |  | kruszywa łamane |
|  | powyżej 2 mm | poniżej 0,075 mm |  |
| 0/16 lub 0/12,8 | 36 – 65 | 7 – 11 | powyżej 40 |
| 0/20 | 41 – 71 | 5 – 10 | powyżej 40 |

Tablica  9.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej oraz orientacyjne zawartości asfaltu

do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

ruch KR2

| Wymiary oczek sit #, mm | Mieszanka mineralna, mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0/20 | 0/16 lub 0/12,8 |
| Przechodzi przez: 25,0 20.0 16.0 12.8 9.6 8,0 6.3 4.0 2.0 0.85 0,42 0,30 0,18 0,15 0,075 | 100-100 88-100 78-100 68-93 59-86 54-83 48-78 40-70 29-59 20-47 13-36 10-31 7-23 6-20 5-10 | 100-100 90-100 80-100 69-100 62-93 56-87 45-76 35-64 26-50 19-39 17-33 13-25 12-22 7-11 |
| Orientacyjne zawartości asfaltu w MMA | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 |