D-06.01.02.

Umocnienie skarp i rowów brukowcem.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnień

skarp i rowów brukowcem na przedmiotowej drodze

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie do umocnień

skarp i rowów brukowcem.

1.4. Określenia podstawowe.

Definicje pojęć są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i określeniami podanymi

w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Brukowiec.

Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11104 "Materiały kamienne.

Brukowiec".

W zależności od jakości surowca skalnego brukowiec dzieli się na  trzy klasy:

klasa   I - o wytrzymałości na ściskanie > 160 MPa

klasa  II - j.w. lecz                    > 120 MPa

klasa III - j.w. lecz                    > 100 MPa

Inne cechy odpowiednio do klas wg normy powinny wynosić:

- ścieralność na tarczy Boehmego najwyżej 0,2 - 0,5 cm

- zwięzłość co najmniej  12 - 7 uderzeń

- nasiąkliwość najwyżej  0,5 - 2,0 %

# W zależności od kształtu i sposobu obróbki poszczególne typy brukowca powinny mieć

kształty:

- brukowiec obrobiony; powinien mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu, powierzchnię

górną [czoło] i dolną [stopka] zbliżone  do prostokąta i w przybliżeniu równoległe. Cała

bryła powinna  mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej.

- brukowiec płytowany; powinien mieś górną powierzchnię płaską  uzyskaną z rozłupania

większego kamienia przynajmniej na dwie  części i w przybliżeniu prostopadłą do osi

pionowej. Powierzchnie  boczne i powierzchnia dolna nie mogą być wklęsłe.

- brukowiec nie obrobiony (kamień narzutowy, otoczaki) powinien  mieć naturalną część

powierzchni możliwie płaską, którą można by  wyodrębnić jako powierzchnię górną

[czoło].

Brukowiec powinien posiadać wymiary:

- wysokość 15 cm i powierzchnia górna 130-250 cm2

- wysokość 18 cm i powierzchnia górna 160-360 cm2

określona wielkość powierzchni górnej nie jest wymagana tylko dla  brukowca nie

obrobionego.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki w wymiarach i kształcie brukowca.

| ## Typ brukowca | ## Wysokość w cm | Dopuszczalne odchyłki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dla wyso- kości w cm | Stosunek pow. dolnej do górnej nie mniej niż | Nierówności pow. górnej nie wię- ksza niż w cm | Nierówności pow.bocznej nie większa niż w cm | ### Nierówności pow. dolnej nie wieksza niż w cm |
| obrobiony | 15 | +1 -2 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
|  | 18 | +2 -2 |  |  |  |  |
| płytowy | 15 | +1 -2 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
|  | 18 | +2 -2 |  |  |  |  |
| nie obrobiony | 15 | +1 -2 | nie bada się |  |  |  |
|  | 18 | +2 -2 |  |  |  |  |

2.2. Kruszywo na podsypkę.

Żwir    powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11111

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113

2.3. Cement.

Należy stosować cement klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1.

Źródło pochodzenia cementu i jego jakość określona deklaracją zgodności producenta

muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Krawężniki.

Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03.04.

2.5. Pale do wykonania oporu.

Pale powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-65/922601.

2.6. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501.

2.7. Woda.

Woda powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

Woda pitna wodociągowa nie wymaga badań.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Do wykonania robót należy stosować:

- równiarki do wyrównania podłoża

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające - do zagęszczenia

podłoża

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Częściowo roboty wykonuje się ręcznie.

4. Transport.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Ogólne zasady transportu podano w D-M-00.00.00.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod brukowiec powinno być wyrównane i zagęszczone zgodnie z PN-S-02205.

5.2. Wykonanie podkładu.

Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podkład pod brukowiec.

Rodzaj materiału i grubość warstwy podkładu zgodnie z dokumentacją projektową.

Podkład należy wyrównać i lekko uklepać nie ubijając.

5.3. Układanie brukowca.

# Układanie brukowca należy wykonywać na przygotowanym odpowiednio podkładzie

# "pod sznur" naciągnięty na palikach. Sznur powinien być wzniesiony 2-4 cm nad

# projektowany poziom powierzchni, który  osiąga się przez ubicie brukowca.

Układanie należy rozpoczynać w następujący sposób:

- w przypadku gdy projekt nie przewiduje wykonania oporów, należy rozpocząć układanie

brukowca od dolnej krawędzi obwodu bruku.

W tym celu należy w pierwszym rzędzie po linii obwodu ułożyć  kamienie największe.

Przy układaniu należy brukowiec tak dobierać, aby szczeliny pomiędzy sąsiednimi

kamieniami mijały  się i były jak najwęższe (nie przekraczały 3 cm), przy czym

kamienie należy układać tak, aby największy wymiar bryły skierowany był w podkład.

- gdy projekt przewiduje wykonanie oporu - układanie brukowca należy rozpocząć od jego

wykonania.

# Przy wykonaniu oporu z krawężników, należy je układać "pod sznur" tak, aby ich górne

krawędzie wystawały ponad projektowany  poziom dna lub skarpy. Krawężniki układa się

bezpośrednio na  wyrównanym podłożu lub na podkładzie z kruszywa grubszego lub

piasku. Wykonawca powinien zastosować się do poleceń Inspektora Nadzoru co do

sposobu  ułożenia krawężników.

Krawężniki powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775.03.04.

# Przy wykonywaniu oporu w formie palisady pale należy wbijać  "pod sznur", równo z

poziomem górnej warstwy kamienia.

Szerokość szczelin między palami nie powinna przekraczać 1 cm.

# Pale powinny być wykonane z drewna okrągłego okorkowanego o średnicy 8 - 12 cm i

długości 1,5 m licząc wraz z zaciosem,  który powinien być równy podwójnej średnicy

pala. Pale powinny spełniać wymagania normy BN-65/922601 - "Kołki faszynowe".

# Po wykonaniu w/w czynności należy układać brukowiec na pozostałej powierzchni

przewidziany do umocnienia.

# Po ułożeniu brukowca należy większe szczeliny wypełnić kruszywem  a powierzchnię

ubić równomiernie aż do osiągnięcia właściwego  poziomu.

W przypadku wykonywania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej bezpośrednio

na warstwie żwiru lub kruszywa rozściela się warstwę wilgotnej zaprawy cementowo-

piaskowej o stosunku  1:4 i grubości 3-5 cm, w której osadza się brukowiec, wypełniając

szczeliny zaprawą cementową o stosunku 1:2. W okresie  wiązania zaprawy powierzchnia

bruku powinna być osłonięta matami lub warstwą piasku i utrzymana w stanie wilgotnym

w ciągu  co najmniej 7 dni.

Zaprawa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501.

6. Kontrola jakości robót.

# Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnień powierzchni  brukowcem względem

jakości i zgodności z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

# Kontrola obejmuje ocenę wizualną oraz badania i pomiary kontrolne  zalecone przez

Inspektora Nadzoru.

# Konstrukcję bruku sprawdza się w miejscach, gdzie oględziny  zewnętrzne wykazały

niedokładności i w miejscach wybranych losowo (przynajmniej jedno miejsce na 100 m2

odbieranego umocnienia) przez  rozebranie bruku na powierzchni około 0,1 m2 i określenie

wielkości,   kształtu  i jakości brukowca oraz grubości i jakości podkładu.

Ścisłość ułożenia brukowca sprawdza się przez wyłamanie około 1 m2  kamienia i ponowne

zabrukowanie tym samym kamieniem. Ścisłość  ułożenia przyjmuje się za odpowiednią jeśli

przy ponownym zabrukowaniu wyłamanej powierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania

nie  więcej niż 4 % wyłamanej powierzchni.

# Materiały powinny spełniać wymagania normowe a ich jakość potwierdzona odpowiednimi

badaniami i atestami.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni umocnionej brukowcem  na podstawie projektu

i obmiaru w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

Odbioru dokonuje się na podstawie kontroli jakości i ilości  robót, oraz wyników i badań

kontrolnych.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 powierzchni umocnionej brukowcem należy przyjmować

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podkładu

- rozścielenie zaprawy cement.-piaskowej

- wykonanie oporu zgodnie z dokumentacją projektową

- ułożenie brukowca z wypełnieniem szczelin i ubiciem

- konserwację i pielęgnację umocnień

- pomiary i badania kontrolne.

10. Przepisy związane.

PN-B-11104            - Materiały kamienne. Brukowiec.

PN-B-11111            - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka.

PN-B-11113            - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek.

PN-EN 197-1          - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

BN-65/922601         - Kołki faszynowe.

PN-S-02205             - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-14501            - Zaprawy budowlane zwykłe.

BN-88/6731-08       - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-0.01    - Prefabrykaty budowlane betonowe.

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania.

BN-80/6775-03.04  -  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża betonowe.

PN-88/B-32250      -  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.