SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

D-06.01.03.

Umocnienie rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru umocnienia

# powierzchni skarp, rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi na  przedmiotowej drodze.

1.2. Zakres stosowania SST.

# Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty omówione w niniejszej SST mają zastosowanie do następujących robót

# związanych z umocnieniem powierzchni skarp, rowów i ścieków elementami

# prefabrykowanymi:

1.4. Określenia podstawowe.

Prefabrykat - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po

zmontowaniu na budowie stanie się umocnieniem rowu lub ścieku.

Zaprawa_cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które

przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  i definicjami

podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnień powierzchni skarp, rowów i

ścieków powinny spełniać wymagania dotyczące: wytrzymałości, kształtu i wymiarów,

które powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Elementy prefabrykowane powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową

uwzględniającą parametry wytrzymałościowe i trwałość prefabrykatów.

Ponadto poszczególne elementy powinny spełniać wymagania w zakresie  materiałów,

mieszanki betonowej i betonu.

Produkować elementy betonowe może wytwarzać producent dysponujący odpowiednim

zapleczem sprzętowym i badawczym.

Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu deklaracje zgodności z PN na

poszczególne prefabrykaty używane do umocnień powierzchni skarp, rowów i ścieków.

Deklaracja zgodności powinna być potwierdzona badaniami wykonywanymi w ramach

okresowej kontroli jakości w czasie produkcji elementów.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny być poddane ocenie:

- wyglądu zewnętrznego

- kształtu i wymiarów prefabrykatu

Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych w razie, gdy

wizualna ocena stwarza wątpliwości co do jakości  elementów prefabrykowanych.

Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny mieścić się w

granicach tolerancji. Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:

- w długości elementu -   5 mm

- w wysokości i szerokości elementu -  5 mm

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się

drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach  powietrza i po wodzie, których głębokość

nie przekracza 5 mm.

Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinny być wyprodukowane z betonu  klasy co najmniej B 25

zgodnie z warunkami normy PN-88/B-06250  "Beton zwykły".

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy

PN-88/B-06250 w przypadku betonów narażonych bezpośrednio na działanie czynników

atmosferycznych.

2.2. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna spełniać wymagania normy PN-B-14501:1990.

Zaprawa cementowa może zawierać dodatki uplastyczniające i uszczelniające.

Do produkcji zapraw można stosować cementy 32,5 spełniające wymagania normy

PN-EN 197-1.

## Do wykonania umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy  marek 80 i 100.

Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien

przekraczać 5 h.

2.3. Kruszywo na podsypkę.

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-11113.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00.

Do wykonania umocnień rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi  należy

stosować:

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające  przeznaczone

do zagęszczenia podłoża.

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Częściowo roboty mogą być wykonywane ręcznie.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadać wymaganiom określonym w D-M-00.00.00.

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie

przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego  środka transportu.

Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być  symetryczne. Elementy

należy układać na podkładach drewnianych  o wymiarach przekroju co najmniej 10  5 cm,

z odstępami pomiędzy  elementami umożliwiającymi rozkładanie.

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi  środkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

5. Wykonanie robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w D-M-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podłoża.

# Podłoże pod prefabrykaty powinno być odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone

do wskaźnika Is ≥ 1,0.

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4

i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.

Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinny być realizowane zgodnie z

Dokumentacją Projektową.

Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową i utrzymać w

stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli podano w D-M-00.00.00.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania umocnień  i zgodności robót:

- z wymaganiami w zakresie materiałów

- z wymaganiami odnośnie prawidłowości wykonania robót

- z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Kontrola obejmuje ocenę wizualną oraz badania i pomiary kontrolne.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 umocnionych powierzchni elementami prefabrykowanymi,

na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru  w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.

# Odbiór odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości robót  oraz wyników badań i

# pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową, SST

# i poleceniami Inspektora Nadzoru

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m2 wykonanego umocnienia elementami prefabrykowanymi należy

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych   robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup materiałów

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- przygotowanie podłoża

- wykonanie podkładu

- ułożenie prefabrykatów z wypełnieniem spoin

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

1. PN-B-14501                         - Zaprawy budowlane zwykłe.

2. PN-88/B-06250                   - Beton zwykły.

3. PN-B-11111                        - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka.

4. PN-B-11113                        - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

5. PN-S-02205                        - Roboty ziemne.

6. PN-EN 197-1                      - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.

7. BN-80/6775-03.01             - Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni

dróg, ulic i parkingów. Wspólne wymagania.

8. BN-80/6775-03.03             - Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni

dróg, ulic i parkingów. Płyty chodnikowe.

9. Biuletyn PKNMiJ Nr 7/87 - Komunikat 72 w sprawie zmian do norm branżowych.

10. BN-88/67 31-08                - Cement. Transport i przechowywanie.