D-06.01.05.

Umocnienie skarp płytami typu ażur

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp płytami

żelbetowymi prefabrykowanymi

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót przy

wykonywaniu umocnienia  skarp

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Prefabrykat – element konstrukcyjny wykonany  w zakładzie przemysłowym, który

po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie skarpy.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami  podanymi w  ST DM-00.00.00. - "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST   i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania

ogólne”.

2.2. Pospółka.

Do wykonania warstwy podkładu pod płytami żelbetowymi prefabrykowanymi należy

używać pospółki  (mieszanki kruszywa naturalnego) o właściwościach spełniających

wymagania normy   PN-B-11111 [1].

2.3. Płyty żelbetowe prefabrykowane.

Do umocnienia skarp należy użyć prefabrykowanych  płyt żelbetowych drogowych (PDP)

o parametrach zgodnych  warunkami norm BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.02 [3].

Płyty  powinny  być  wyprodukowane  z  betonu  klasy  co  najmniej  B 25,  zgodnie

z PN-88/B-06250[6].

Zbrojenie oraz kształt i wielkość płyt powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne błędy kształtu i odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości

podanych w normie BN-80/6775-03.02.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez  raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się

drobne pory jako pozostałości po pęcherzach powietrza i po wodzie, których głębokość nie

przekracza   5 mm.

Każda partia dostarczonych na budowę płyt żelbetowych powinna posiadać  atest producenta .

Płyty można magazynować na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym.

2.4. Krawężnik betonowy drogowy typu ciężkiego.

Parametry techniczne krawężnika powinny być zgodne z wymaganiami normy

BN-80/6775-03.04 [4] oraz SST D-08.01.01.

3. Sprzęt.

  - Ogólne warunki stosowania  sprzętu podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do układania płyt.

Roboty związane z układaniem płyt mogą być wykonywane ręcznie i przy użyciu sprzętu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót,

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do     wykonywania robót.

4. Transport.

4.1. Ogólne warunki transportu podano w ST DM-00.00.00. – “Wymagania  ogólne”.

4.2.Transport elementów prefabrykowanych.

Płyty żelbetowe prefabrykowane i krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi

środkami transportu.

Elementy  powinny być zabezpieczone w czasie  transportu przed uszkodzeniem

mechanicznym.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie podłoża.

Podłoże z gruntu tworzącego skarpę powinno być przygotowane  zgodnie z  normą

PN-S-02205 [5].

5.2. Podkład.

Podkład pod płyty żelbetowe należy wykonać z pospółki (mieszanki kruszywa naturalnego)

o grubości warstwy 15 cm.

Warstwa stanowiąca podkład pod płyty powinna być zagęszczona do wskaźnika Is  = 1,0.

5.3. Ułożenie płyt żelbetowych.

Montaż i łączenie elementów powinny być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Prefabrykaty odrzucone pod względem jakościowym nie mogą być montowane.

5.4. Ustawienie krawężnika.

U podnóża skarpy należy ustawić krawężnik drogowy typu ciężkiego na którym oprą się

najniżej leżące płyty.

Krawężnik należy ustawić zgodnie z warunkami SST D-08.01.01.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

6.2. Sprawdzenie przygotowania podkładu.

Kontrola przygotowania podkładu polega na sprawdzeniu jakości użytego materiału

mineralnego oraz zgodności wykonania warstwy z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

6.3. Ocena jakości prefabrykatów.

Ocenę jakości płyt żelbetowych i krawężników betonowych należy wykonać dla każdej partii

dostarczonej na budowę. Ilość ocenianych elementów zależy od liczności partii i powinna być

zgodna z warunkami podanymi w tab. 3 normy BN-80/6775-03.01.

W tab. 3 podana jest również liczba kwalifikująca i dyskwalifikująca ocenianą partię

elementów.

Na wniosek Inspektora Nadzoru mogą być wykonane dodatkowe badania cech

prefabrykatów objętych   badaniami pełnymi.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni wykonanego umocnienia skarpy.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie wyników badań laboratoryjnych

materiałów,  kontroli jakości robót,  obmiaru w terenie i  po stwierdzeniu zgodności

wykonania robót z    Dokumentacją Projektową i SST.

9. Podstawa płatności.

Płatność za jednostkę wykonanych robót należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny

jakości robot.

Cena robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wykonanie podkładu,

- ułożenie prefabrykatów,

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane.

1. PN-B-11111             - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki.

2. BN-80/6775-03.01.  - Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów.

Wspólne wymagania i badania.

3. BN-80/6775-03.02.  - Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów .

Płyty drogowe.

4. BN-80/6775-03.04.  - Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów .

Krawężniki i obrzeża betonowe.

5. PN-S-02205              - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

6. PN-88/B-06250        - „Beton zwykły”.