D-08.01.01

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1. W s t ę p.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z ustawieniem krawężników betonowych na zadaniu:

„Przebudowa drogi gminnej  Nr  1516004 Klonów - Budy na długości 1576,03 m ”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawieniu krawężników betonowych

poz. wg  przedmiaru robót

1.4. Określenia podstawowe.

Ława (fundament) - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika i przenosząca

obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe.

Podsypka - warstwa ułożona na podłożu mająca za zadanie wyrównanie różnic w wysokości

krawężnika.

Krawężnik_ - prefabrykowana belka betonowa odgraniczająca chodnik dla pieszych od jezdni.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i  ST M-D-00.00.00 - "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. M a t e r i a ł y.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00  "Wymagania ogólne".

2.2. Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników.

2.2.1. Krawężniki betonowe.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach

zgodnie z Zał. Nr. 1. Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom norm

BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03.04. Każda partia dostarczonych na budowę krawężników

powinna  posiadać deklarację zgodności producenta.

Wymagania dla krawężników są następujące:

Krawężniki uliczne powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- Wygląd zewnętrzny - powierzchnie elementów powinny być  bez rys, pęknięć i ubytków betonu w fakturze z formy. Krawędzie elementów powinny być proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie  powinny przekraczać wartości

podanych w tab. 1 normy  BN-80/6775-03.01.

- Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.  Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w tab. 2 normy BN-80/6775-03.04 ( 8 mm dla długości, 3 mm  dla wysokości i szerokości).

- Krawężniki powinny być wyprodukowane z betonu klasy co  najmniej B 25 odpowiadającego wymaganiom normy PN-88/B-06250  "Beton zwykły".

- Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250 - "Beton zwykły".

- Odporność betonu na działanie mrozu powinna spełniać warunki normy PN-88/B-06250.

- Nośność krawężnika nie powinna być mniejsza niż 31,6 kN  zgodnie z Biuletynem PKNMiJ

Nr. 7/87.

Wymienione badania należą do zakresu badań pełnych wykonywanych przez producenta w ramach

okresowej kontroli jakości. Na podstawie tych badań producent wydaje odbiorcy deklarację

zgodności. Krawężniki można składować na otwartej przestrzeni na podłożu  wyrównanym i

odwodnionym, w pozycji wbudowania.

2.2.2. Beton na ławę fundamentową.

Beton na ławę fundamentową  pod krawężnik powinien być klasy B 15.

Beton powinien być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z  wymaganiami normy

PN-88/B-06250.

Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania normy  PN-86/B-06712.

Kształt i wymiary ławy fundamentowej wg BN-64/8845-02 zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Cement.

Cement do betonu i zaprawy powinien spełniać wymagania normy  PN-EN-197-1.

Magazynowanie cementu powinno być zgodne z warunkami normy BN-88/673108.

2.2.4. Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy  PN-79/B-06711.

Piasek średnio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na ławie

fundamentowej powinien spełniać wymagania normy  BN-87/6774-04.

2.2.5. Woda.

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł wątpliwych i powinna odpowiadać wymaganiom

normy PN-88/B-32250. Woda pitna z wodociągu nie wymaga badań.

2.2.6. Bitumiczna masa zalewowa.

Bitumiczna masa zalewowa powinna spełniać wymagania normy BN-74/6771-04.

Zalewy bitumiczne nowo wprowadzone do powszechnego stosowania powinny posiadać aprobatę

techniczna wydaną przez odpowiednią instytucję np. IBDiM W-wa.

3. S p r z ę t.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-00.00.00  "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót,

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników.

## Roboty związane z ustawieniem krawężników mogą być wykonywane  ręcznie i przy użyciu

## sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez  Inspektora Nadzoru

4. T r a n s p o r t.

4.1. Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

4.2. Transport krawężników betonowych.

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu. Krawężniki należy

układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu przed  uszkodzeniem mechanicznym,

a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości

tej warstwy.

5. W y k o n a n i e   r o b ó t.

5.1. Wykonanie koryta pod ławę.

Wykop koryta pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze". Wymiary koryta pod ławę powinny

być dostosowane do wymiarów fundamentu pod krawężnik oraz do głębokości i usytuowania

krawężnika w planie. Koryto może być wykonane ręcznie lub mechanicznie w sposób nienaruszający

struktury naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno być równe i w razie potrzeby dogęszczone.

5.2. Wykonanie ławy pod krawężnik.

Ławy betonowe należy wykonywać w szalowaniu.

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z

warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m należy wykonać  szczeliny dylatacyjne

wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom normy BN-74/6771/04.

5.3. Ustawienie krawężników.

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawić krawężnik na warstwie podsypki cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm po zagęszczeniu.

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.

Spoiny należy wypełniać zaprawą cementową wg. PN-90/B-014501.

Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

Po wykonaniu, spoiny należy pielęgnować wodą.

Spoiny między krawężnikami nad szczeliną dylatacyjną ławy fundamentowej oraz szczelinę

między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią drogową należy wypełnić masą zalewową.

6. K o n t r o l a   j a k o ś c i   r o b ó t.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

6.2. Ocena krawężników.

Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt. 2 należy wykonywać dla każdej partii

dostarczonej na budowę.

Ilość ocenianych elementów zależy od liczności partii i powinna być zgodna z warunkami

podanymi w tab. 3   normy BN-80/6775-03.01.

W tab. 3 podana jest również liczba kwalifikująca i dyskwalifikująca ocenianą partię

elementów. Na wniosek Inspektora Nadzoru mogą być wykonane dodatkowe badania cech

krawężników objętych badaniami pełnymi.

6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z wymaganiami

podanymi w pkt. 5.1.

6.4. Sprawdzenie wykonania ław.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z  dokumentacją, dopuszczalna

tolernacja  1 cm na każde  100 m,

-     wysokość (grubość) ław z tolerancją  10% wysokości projektowanej (w 2 pkt. na 100m),

-     szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją   20 % szerokości projektowanej

(w 2 punktach na 100m),

- równość górnej powierzchni ławy (2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu < 1 cm.

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - tolerancja 2 cm na 100 m ław,

- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu użytego do wykonania ław na próbkach

sześciennych o boku 15 cm, wg  PN-88/B-06250.

Należy pobrać do badań co najmniej 3 próbki z partii wbudowanego betonu.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawężnika.

Sprawdzeniu podlega:

- Odchylenie linii krawężników w planie - max odchylenie może wynieść 1cm na każde 100m.

- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej - tolerancja 1 cm na każde 100 m badanego krawężnika.

- Równość górnej powierzchni krawężników sprawdzana przez  przyłożenie w dwóch

punktach, na każde 100 m krawężnika,  trzymetrowej łaty.

-    Prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika a przyłożoną łatą nie może przekraczać  1 cm.

- Dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10m).

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać, że krawężnik został

ustawiony prawidłowo.

7. O b m i a r   r o b ó t.

Jednostką obmiarową jest 1 m ustawionego krawężnika betonowego, na podstawie

Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. O d b i ó r   r o b ó t.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania  ogólne".

Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie wyników badań laboratoryjnych materiałów,

kontroli jakości robót, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodności wykonania tych robót

z Dokumentacją Projektową i niniejszą SST.

9. P o d s t a w a   p ł a t n o ś c i.

Płatność za 1 m ustawionego krawężnika betonowego należy przyjmować zgodnie z obmiarem

i oceną jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena robót związanych z ustawieniem krawężnika obejmują:

- prace pomiarowe

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów

- wykonanie wykopu pod ławę i ustawienie szalunku

- rozścielenie i zagęszczenie betonu, pielęgnacja betonu i rozebranie szalunku

- ustawienie krawężników na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm.

- wypełnienie masą zalewową szczelin między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią.

- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.

10. P r z e p i s y   z w i ą z a n e.

Normy:

1. PN-88/B-06250        - "Beton zwykły".

2. PN-63/B-06251        - "Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne".

3. PN-79/B-06711        - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych".

4. PN-86/B-06712        - "Kruszywa mineralne do betonu".

5. PN-90/B-14501        - "Zaprawy budowlane zwykłe".

6. PN-88/B-32250        - "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".

7. PN-EN-197-1           - Cement. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

8. BN- 88/6731-08       - "Cement. Transport i przechowywanie".

9. BN-80/6775-03.01   - "Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania”.

10. BN-80/6775-03.04   - "Elementy nawierzchni dróg, ulic. Krawężniki i obrzeża betonowe".

11. PN-B-11113           - "Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek".

12. BN-64/8845-02      - "Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

13. BN-74/6771-04      - "Drogi samochodowe. Masa zalewowa".

14. PN-68/B-06250      - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze".